《钛及钛合金牌号和化学成分》

（GB/T 3620.1-200X）

编制说明

- 任务来源及计划要求；

根据国家发展改革委员会《关于编报2006年行业标准计划的通知》（发改办工业[2005]2016号）以及“中色协产字[2005]089号”文，《关于下达2005年有色金属行业标准制（修）订和行业标准样品研（复）制项目计划的通知》和有色标委（2005）第31号《行业标准任务落实会》的精神，由宝钛集团有限公司起草《钛及钛合金加工产品化学成分及成分允许偏差》国家标准，本标准是对GB/T3620.1-1994的修订。

二、 编制过程，包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等；

标准编制原则：

1、对原标准中的24个牌号的成分进行部分调整；

2、增加部分新研制的合金牌号和化学成分范围；

3、删除长期不用的牌号。

本标准由宝钛集团有限公司负责起草。

本标准初稿于2006年3月完成，并在网上征求意见。收到返回意见单位  份，其中  个单位提出了修改建议。返回意见的单位有：

根据各单位意见，编制组返回意见进行了研究处理，形成了意见处理汇总表，并按意见处理表对标准征求意见稿进行了修改，形成了标准预审稿。

三、调研和分析工作的情况

我国钛及钛合金的生产起步于20世纪50年代，1964年实现了钛加工材的工业化生产。现年产钛材近万吨，新的钛合金牌号也在不断增加，纳入标准的钛合金牌号有60多个，特别在20世纪末到本世纪初，涌现出大量的新牌号。

原GB/T3620.1是1994年修订版本，至今已使用10年了，标准包括24个钛及钛合金牌号。近年来，随着钛及钛合金用途的不断扩大，及武器装备、航空、航天等行业需求，我国开发和研制了大量的新型钛合金，2000年由全国有色金属标准化委员会分两次正式注册命名了25个新型钛合金牌号，至今未纳入标准，同时，未注册的牌号还有一部分，为满足国内市场需求，推进我国航空、航天等行业的发展，急需对GB/T3620化学成分标准进行修订，将部分研制成熟、生产并投入应用的新牌号纳入标准。

四、主要技术内容的说明，包括技术参数与指标的确定依据、修订标准的各修订点及其理由等；

本次修订后与原标准的变化较大，删除了2个牌号；增加了48个牌号（其中恢复了一个老牌号）；对纯钛的4个牌号进行了改进和调整，从表示方式和成分上都与ISO和ASTM标准保持一致。具体变化如下：

1、对纯钛四个牌号的表示方式进行了调整，取消了TA0牌号，纯钛牌号确定为：TA1、TA2、TA3、TA4，同时对化学成分也进行了调整，主要参照ISO植入物钛材和美国ASTM材料标准（B265、B338、B348、B381、B861、B862、B863等）中纯钛成分，并与ISO和ASTM标准中纯钛牌号一一对应：TA1对应Gr.1, TA2对应Gr.2, TA3对应Gr.3, TA4对应Gr.4。

2、增加了25个2000年注册的新钛合金，包括“中色标所字（2000）第2号”文件新命名的20个牌号和“中色标秘（2000）第007号”文件新命名的5个牌号，其中TA12合金分两组成分--TA12和TA12-1，TA12-1适用于薄板和丝材。这些合金成分的确定主要依据相关协议技术条件，并结合生产企业实际和设计部门要求进行了规定。

3、增加了TA1ELI、TA2ELI、TA3ELI、TA4ELI和TC4ELI五个超低间隙牌号和化学成分；这5个牌号的成分主要依据市场需求，结合GB/T3621丝材标准，并参照了ISO和ASTM相关标准确定的。

4、增加了低钯合金TA8、TA8-1、TA25、TC22和钛钯合金TA9-1牌号和化学成分。其中TA8成分与ASTM Gr.16相同，其中TA8-1成分与ASTM Gr.17相同，其中TA25成分与ASTM Gr.18相同，TC22成分与ASTM Gr.24相同，TA9-1成分与ASTM Gr.11相同。

5、增加了钛钌合金TA26、TA27、TA27-1、TC22等牌号和化学成分。其中TA26成分与ASTM Gr.28相同，TA27成分与ASTM Gr.26相同，TA27-1成分与ASTM Gr.27相同，TC23成分与ASTM Gr.29相同。

6、增加了TA22、TA22-1、TA23、TA23-1、TA24、TA24-1等牌号和化学成分。这6个牌号为新合金，其成分的确定主要依据设计要求、协议技术条件，以及目前国内的生产现状。

7、增加了TA1-1纯钛牌号，主要依据特殊行业需求，及某重点工程需要增加的。

8、增加了一个医用钛合金TC21，并给出了化学成分。

9、根据市场需求，恢复了TC8牌号，并给出了化学成分。

10、将原TA4牌号变更为TA28。

11、删除了TAD（碘法钛）牌号，该牌号多年来一直没有生产和使用，所以本次修订将该牌号删除。

12、增加了资料性附录B：国内外纯钛成分对比。

五、与国外同类标准水平的对比分析；

本标准的修订主要有两个方面，一是对原标准中纯钛的成分进行了改进，与国际标准和美国ASTM标准的成分一致；二是在原24个牌号的基础上增加了49个新牌号，删除了一个牌号。增加的这些新牌号中有些是国内自主研制的，有些是依照国外牌号改进的，改进的合金在综合性能上均比原合金优异。

国外大部分牌号和成分均作为材料标准的一部分，很少有作为一个单独标准发布。而本标准所包括的钛及钛合金牌号包罗万象，有美国牌号、俄罗斯牌号，还有国内自主研发的牌号。在成分范围上与国外牌号相当，应属国际先进水平。

六、与现行法规、标准的关系

当前我国钛及钛合金化学成分标准有两个，除本标准之外还有GB/T 15073-1994《铸造钛及钛合金牌号和化学成分》，两个标准规定了不同产品形式的成分，所以与其他标准无冲突。

七、实施标准的要求和措施的建议

1、本标准与原标准有明显的差别，特别是纯钛的成分差异很大。化学成分的差异决定了性能的差别，所以在选材时应特别注意。

2、本标准规定的化学成分适用于钛及钛合金压力加工的各种成品和半成品(包括铸锭)，不包括其他生产形式的产品，如：铸造产品、粉未冶金产品等。

八、参考资料清单

1、ISO 5832/2、5832/3、5832/11

2、ASTM B 265-03、ASTM B 338-03、 ASTM B 348-03、 ASTM B 381-03、 ASTM B 861-03、 ASTM B 862-02 、ASTM B 863-03、ASTM F 136-02

3、GB/T 3623-98

4、XJ/BS 51275312

《钛及钛合金牌号和化学成分》标准编制组

2006-2-28