行业标准《钛及钛合金焊管用钛带》

编制说明

- 任务来源及计划要求

根据全国有色金属标准化委员会相关文件精神，由宝钛集团公司承担本标准起草任务。

- 编制原则

目前国内外均无钛及钛合金焊接管材专用的钛带标准，钛焊接管材大部分按ASTMB338及GB/T3625标准签定，国内焊管用钛带几乎均为国外进口，由于焊管成型过程具有强度尤其是屈服强度值增加、厚度略微减薄的特点，目前国内该用途钛带的采购各厂家基本上都在ASTMB265的基础上对力学性能及厚度公差提出一些特殊要求。基于目前现状，为利于行业产品的发展，将焊接管专用钛带的生产、采购与进一步成型相协调，本规范主要以ASTMB265标准为基础，在其基础上作以合理调整，以确保焊接管材各项指标满足标准要求。

主要技术内容包括：1．产品分类：包括材料的牌号、状态，产品的型式、规格。 2．技术要求：包括化学成分、尺寸允许偏差、力学性能、工艺性能、表面质量。 3．试验方法  4．检验规则  5．标志、包装等  6. 质量证明书

三、主要技术内容的说明及与国内、外标准的对比分析

1、适用范围及牌号、规格

鉴于目前国内外钛焊管的主要品种规格，拟定该标准涵盖Gr1/TA1、Gr2/TA2、Gr3/TA3、Gr7/TA9、Gr11/ TA9-1、Gr12/TA10共12个牌号，规格为0.4~2.1300~610>500000mm。

2、化学成分的规定

Gr系列牌号化学成分与ASTMB265及ASTMB338标准完全一致，规定的TA系列牌号其成分 TA1与Gr1、TA2与Gr2、TA3与Gr3、TA9与Gr7、TA9-1与Gr11、TA10与Gr12相一致。

3、尺寸允许偏差的规定

3.1 厚度允许偏差

ASTMB265标准在带宽为304.8~609.6mm范围内，按带宽的不同，厚度允许偏差分为三档，其中304.8~406.4mm一档厚度公差较严，表1为本规范、ASTMB265及ASTMB338对厚度公差规定的比较。

表1

| 规定厚度 mm | ASTMB265 |  |  | 本 规 范 |  | ASTMB338 厚度允许偏差（mm，不大于） | GB/T3625 厚度允许偏差（mm，不大于） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规定宽度下，厚度允许偏差（mm，不大于） |  |  | 厚度允许偏差 （mm，不大于） |  |  |  |
|  | >304.8~406.4 | >406.4~508.0 | >508.0~609.6 |  |  |  |  |
| 0.40~0.41 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.03 | ±7.5%t | ±10%t | ±10%t |
| 0.43~0.48 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.03~±0.04 |  |  |  |
| 0.51~0.64 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.04~±0.05 |  |  |  |
| 0.66~0.71 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.05 |  |  |  |
| 0.74~0.86 | ±0.06 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.06 |  |  |  |
| 0.89~0.99 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.07~±0.08 |  |  |  |
| 1.02~1.24 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.08~±0.09 |  |  |  |
| 1.27~1.73 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |  |  |  |
| 1.75~2.1 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 |  |  |  |  |

由表1可见，本规范对于厚度偏差的规定严于或等同于ASTMB265，严于ASTMB338及GB/T3625，按本标准生产、采购的钛带成型后，成品焊管壁厚尺寸公差可满足标准要求。

3.2宽度及宽度允许偏差的规定

由表2可见，对于相同厚度的带材，本规范宽度及宽度允许偏差的规定与ASTMB265完全一致；与GB/T3622钛及钛合金带、箔材相比较，相同厚度下带宽尺寸值规定大，且宽度允许偏差较GB/T3622严格，具体见表2。

表2                              mm

| 厚度 | ASTMB265 |  | GB/T3622 | 本规范 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 规定宽度下的宽度允许偏差 |  | 规定宽度下的宽度允许偏差 | 规定宽度下的宽度允许偏差 |  |
|  | 300~508 | >508~610 | 50~500 | 300~508 | >508~610 |
| 0.4~1.0 | ±0.41 | ±0.51 | ±1.0 | ±0.41 | ±0.51 |
| >1.0~1.5 |  |  | ±1.5 |  |  |
| >1.5~2.0 |  |  | ±2.0 |  |  |

3.3 弯曲度及表面质量的要求

ASTMB265中未对侧边弯曲度及表面质量作明确规定，本规范侧边弯曲度要求为4mm/2m，严于GB/T3622（3 mm/m），对表面质量的要求与GB/T3622相等同。

4 性能

4.1 力学性能

鉴于钛及钛合金焊管在成型过程中与钛带相比强度（尤其屈服强度）有一定程度增加，为使成品管材满足ASTMB338与GB/T3625等热交换器及冷凝器用钛及钛合金无缝和焊接管力学性能的要求，根据我公司多年来钛焊管生产经验，提出了本规范相应指标，其与ASTMB338、ASTMB265、GB/T3625的性能比较见表3。

表3

| ASTMB338、ASTMB265 |  |  |  | GB/T3625 |  |  |  | GB/T3622 |  |  | 本规范 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | бb MPa | r0.2 MPa | 50 % | 牌号 | бb MPa | r0.2 MPa | 50 % | бb MPa | r0.2 MPa | 50 % | бb MPa | r0.2 MPa | 50 % |
| Gr1、Gr11 | ≥240 | 170~ 310 | ≥24 | TA1 TA9-1 | 370~ 530 | ≥250 | ≥20 | 370~ 530 | ≥250 | ≥35 | ≥240 | 125~ 210 | ≥24 |
| Gr2、 Gr7 | ≥345 | 275~ 450 | ≥20 | TA2 | 440~ 620 | ≥320 | ≥18 | 440~ 620 | ≥320 | ≥30 | ≥345 | 230~ 350 | ≥20 |
|  |  |  |  | TA9 | 370~ 530 | ≥250 | ≥20 | 370~ 530 | ≥250 | ≥25 |  |  |  |
| Gr3 | ≥450 | 380~ 550 | ≥18 | TA3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ≥450 | 335~ 450 | ≥18 |
| Gr12 | ≥483 | ≥345 | ≥18 | TA10 | ≥440 | -- | ≥18 | ≥485 | -- | ≥15 | ≥483 | ≥300 | ≥18 |
| 注：GB/T3625 和GB/T3622中TA0对应本标准中TA1，TA1对应本标准中TA2，TA2对应本标准中TA3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2工艺性能

本规范中Gr系列牌号规定的弯曲方法及指标与ASTMB265完全一致。 TA系列牌号除TA10外，其余牌号弯曲指标均较GB/T3622标准松，具体见表4。

表4

| ASTMB265 |  |  |  | GB/T3622 |  |  | 本规范 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | 弯曲直径 |  | 弯曲角 α | 牌号 | 弯曲直径 | 弯曲角 α | 牌号 | 弯曲直径 |  | 弯曲角 α |
|  | 带厚<1.8mm | 带厚1.8~2.1mm |  |  |  |  |  | 带厚<1.8mm | 带厚1.8~2.1mm |  |
| Gr1、Gr11 | 3T | 4T | 105 | TA1 TA9-1 | 3T | 150 | Gr1、Gr11、TA1 | 3T | 4T | 105 |
| Gr2、Gr3、 Gr7 | 4T | 5T |  | TA2 | 3T | 140 | Gr2、Gr3、 Gr7、TA2、TA3、TA9 | 4T | 5T |  |
|  |  |  |  | TA9 | 3T | 140 |  |  |  |  |
| Gr12 | 4T | 5T |  | TA10 | 3T | 90 | Gr12、TA10 | 4T | 5T |  |
| 注：GB/T3625 和GB/T3622中TA0对应本标准中TA1，TA1对应本标准中TA2，TA2对应本标准中TA3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、参考资料清单

ASTM B265-99  钛及钛合金带、薄板和厚板规范

GB/T 3622   钛及钛合金带、箔材

ASTM B338  热交换器及冷凝器用钛及钛合金无缝管和焊接管

GB/T 3625   热交换器及冷凝器用钛及钛合金管