- 《羰基镍铁粉》编制说明书

- 金川集团有限公司

- 二OO五年七月二十日

- 《羰基镍铁粉》编制说明书

- 任务来源

行业标准《羰基镍铁粉》的制定计划由中国有色金属工业协会于2004年6月30日以中色协产字[2004]052号“关于下达2004年有色金属行业标准制（修）订和行业标样研（复）制项目计划的通知”下达，项目序号46。该标准由金川集团有限公司负责起草，计划于2005年12月完成。

- 工作简况

编制组接到标准制定任务后，积极展开市场调研和产品试验等工作，并查阅相关资料，确定产品的检验方法等，于2005年7月提出标准征求意见稿，提交全国有色金属标准化技术委员会专家组进行预审。

- 调研情况

编制组就羰基镍铁粉产品对ISO、EN、ASTM、JIS、国家标准、行业标准等进行了广泛的调查，除了传统的镍铁合金外，未查阅到相关标准。

羰基镍铁粉性能独特，利用其活性大、粒度细、成型烧结性好，在铁制粉末冶金中加入极微量该粉末可改善内部性能和表面质量；利用其高纯度、高活性的特点，可用作钨基高密度合金的添加剂，具有防止形成脆化相的作用；利用其电磁参数的稳定性，能够把该产品作为强磁场下的电磁粉离合器与制动装置中的充填材料之用；用作微波吸收材料，具有良好稳定性及较宽吸收频带的特点。另外，该粉末在探伤、图像的磁性记录、农业及医学等领域也得到了较为广泛的实际应用，广泛应用于国防、电子、冶金、化工、机械、农业等方面，如微波吸收剂（隐身材料）、自动平衡校正器、导磁介电铁芯、高频磁芯、软磁材料（银行纸币等用）、各类铁制粉末冶金、硬质合金、金刚石工具、化工催化剂、电磁粉离合器、农业优选种子等方面。

目前国内生产羰基镍铁粉的主要厂家有：金川集团有限公司和江油核宝纳米材料有限公司。江油核宝纳米材料有限公司的产品指标如下：

| 牌号 | 平均粒度，µm | 化学成份， % |  |  |  | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fe | C,不大于 | O，不大于 | Ni |  |
| FFN-1 | 0.5-2.0 | 25-35 | 1.5 | 3 | 余量 | 吸波材料，粉末冶金，添加剂等 |
| FFN-2 | 0.5-2.0 | 60-70 | 1.5 | 3 | 余量 |  |
| FFN-3 | 3-6 | 20-30 | 0.15 | 0.5 | 余量 |  |
| FFN-4 | 3-6 | 31-40 | 0.15 | 0.5 | 余量 |  |
| FFN-5 | 3-6 | 60-70 | 0.15 | 0.5 | 余量 |  |

- 主要技术内容说明

由于羰化法选择性极好，并利用羰化物易分解的特点进行生产，因而，除C、O和S外，羰基镍铁粉产品几乎不含有其他杂质，故本标准只规定了C、O、S三个

杂质元素的化学成份。根据不同用途将产品分为NFCP-A和NFCP-B两大类，再根据不同用户对羰基镍铁粉中铁、碳的要求不同，将产品分为不同牌号。综上所述，本标准将羰基镍铁粉产品划分为八个牌号，分别规定了铁、碳、氧、镍和硫的含量要求和粒度要求。

同时，本标准还规定了相应检验项目的检验方法，其中附录A《镍含量的测定——二甲基乙二肟重量法分析》是等同采用国际标准ISO 6352：1985 《镍铁  镍含量的测定  二甲基乙二肟重量分析法》。

- 与相关法律、法规和标准的关系

本标准是首次制定，未见相关的法律、法规和相应的ISO、国家和行业标准。

- 标准属性

建议本标准为有色金属行业推荐性标准，于2006年12月实施。

2005.7.20