行业标准YS/T 252

- 《高镍锍化学分析方法》编制说明书

金川集团有限公司

二OO年五月

行业标准YS/T 252

- 《高镍锍化学分析方法》编制说明书

- 一、 任务来源及计划要求

本标准的修订任务由中国有色金属工业协会以中色协产字[2005]089号文件《关于下达2005年有色金属标准制（修）订和标样研（复）制项目计划的通知》下达,项目号41、42、43、44、45。金川集团有限公司负责修订，计划于2006年12月完成。

- 二、修订标准的目的及意义

目前国际上尚无明确的高镍锍化学分析方法标准，现行标准YS/T 252-94修订至今已10年，分析项目检测范围已不能覆盖国际国内市场高镍锍原料；其中《高冰镍化学分析方法丁二酮肟重量法测定镍量》规定了两种分析方法，易在国际国内贸易中产生分歧，且钴与硫的分析方法流程冗长、繁琐，已不能满足国际国内高镍锍贸易结算的要求。为促进国内外贸易，减少贸易纠纷，实现“一份标准，一次检验，全球接受”目标，需对原标准进行修订，进一步提高标准水平，采用先进快捷的仪器分析方法，同时调整测定范围，与其它镍产品（镍精矿、镍及镍合金等）的检测范围相互协调，以重复性和再现性代替允许差，规范分析方法标准的文本。

- 三、修订原则

1、保证标准分析方法的可靠性；

2、保证标准的适用性；

3、保证相关标准之间的协调配套性。

- 四、项目组成员及其主要工作

本标准主要起草人有：刘海东、喻生洁、林秀英、吕庆成、汪忠、杨秀萍。具体工作如下：

——刘海东为该项目主管，对整个项目全面管理及组织实施。

——喻生洁为该项目负责人，负责确定每个方法的具体实施方案，对方案的每一个环节进行把关并组织实施，确定验证样品的配置方法和实施细则，组织各方案实施人员一起对国内各高镍锍生产厂商的产品情况、方法情况及国内外标准资料进行调研，在调研的基础上选择满足要求且具有先进性的方法起草方案，并参与所有方法的具体实施过程，及对标准稿进行审核把关。

——林秀英负责与重标委、验证方的联系、协调工作，控制项目进度，组织技术评审，并负责标准文本内容及格式审查和把关，组织标准审定等。

——喻生洁负责铁分析方法修订方案的具体实施；吕庆成负责镍、钴分析方法修订方案的具体实施；汪忠负责铜分析方法制定方案的具体实施，同时对各方法的文本及实验数据进行完善和统计整理；杨秀萍负责硫分析方法修订方案的具体实施；该项目组成员一起配合实施验证样品的配置及均匀度检查等工作。

- 五、修订技术内容的确定

1、镍的测定方法取消附录A中的EDTA滴定法，保留丁二酮肟重量法，测定范围调整为：20~78%；

2、铜的测定继续采用硫代硫酸钠滴定法，测定范围调整为6~55%；

3、钴的测定采用火焰原子吸收光谱法，测定范围调整为：0.1~2%

4、铁的测定做文字性修订；

5、硫的测定采用燃烧中和滴定法；

6、标准文本中增加精密度条款。

7、验证任务如下：

| 项目 | 第一验证单位 | 第二验证单位 |
| --- | --- | --- |
| Ni | 北京矿冶研究总院 | 广州有色金属研究院 |
| Co | 广州有色金属研究院 | 北京矿冶研究总院 |
| S | 北京矿冶研究总院 | 广州有色金属研究院 |
| Fe、 Cu | 测定的准确度和精密度的验证 |  |

- 六、工作简介

标准编制小组接受标准编制任务后，立即展开调研工作。对高镍硫的典型化学品位进行了大量调研，并比较、分析了高镍锍中镍、铜、钴、铁和硫的常见化学分析方法，查阅了镍产品相关分析方法的ISO标准，初步确定了各分析方法的检测范围，编制并评审了标准编制项目实施方案。于2005年5月重标委秘书处在昆明召集的标准起草任务落实会议上，金川集团有限公司与会议代表讨论了修订方案。

2005年6月，编制小组根据拟定的实验方案进行各项分析条件、共存元素干扰及消除、方法准确度的试验；研制了适宜含量范围的验证样品，并进行了均匀度检查；进行了方法精密度、准确度和样品加标回收等试验，于2006年5月编写完成试验报告及标准文本；2006年5月中旬，将验证样品、试验报告及标准文本等发送验证单位征求意见并进行验证工作。

- 七、主要技术内容说明

行业标准YS/T252-1994《高镍硫化学分析方法》从制定至今已有十余年。根据对国内外高镍硫产品化学组成的调研情况，以及该标准多年的应用情况，按照起草化学分析方法标准的一般程序要求和标准编制的原则，确定修订内容如下：

1 镍分析方法的修订

1.1 测定范围的确定：YS/T252.1-1994标准中规定Ni的测定范围为45%~70%，经调查显示，目前高镍硫产品中镍的含量上下限均存在超出45%~70%的测定范围的情况，标准规定的测定范围不能覆盖产品的含量，使标准的应用受到限制。根据此要求，拟修订的镍化学分析方法应尽可能满足20%~78%的测定范围。

1.2 方法的选择：YS/T252.1-1994标准附录A：EDTA滴定法测定Ni的方法，仅作为日常分析时参考采用，不作为仲裁方法，发生争议时以丁二酮肟重量法仲裁。经过多年的应用考察，丁二酮肟重量法能较好地满足镍产品中较宽范围含镍量的测定要求。根据上述的调研情况，本着一种元素，或一个区间在满足分析要求的情况下，尽量选用一种方法的原则，本标准采用丁二酮肟重量法，取消附录A：EDTA滴定法测定Ni的方法。ISO 6325-1985（1）镍铁－镍量的测定－二甲基乙二肟重量法中规定了混合滤液中镍的测定方法，但方法操作繁琐,流程长。本实验采用三氯甲烷萃取－丁二酮肟光度法研究了滤液中镍含量的测定，取得了满意的结果。

1.3 试验内容：由于镍的测定范围从45%~70％拓宽为20%~78%，且高镍硫中的共存元素含量也有所变化，因此需针对镍量的变化和共存元素含量进行相关的条件试验，并进行测定滤液中镍量的条件试验，在选定条件下对高镍硫中含镍量在20%~80%的样品进行准确度验证。

2 铁分析方法的修订

YS/T252.2-1994标准规定的铁的分析方法-磺基水杨酸光度法。经过多年的应用情况表明，本方法应用情况良好，继续延用，在进行文字性修订的基础上做了以下变动：

2.1为了和其它元素测定时的称样量一致，试样量由根据铁含量称取0.2000g或0.5000g调整为0.4000g；

2.2 YS/T252.2-1994中进行铁的测定时，移取2.00mL试液，显色后用3cm比色皿测定其吸光度值，工作曲线范围为：0~0.5mg/100mL。鉴于目前部分厂家的分光光度计不配备3cm比色皿和比色槽，给执行标准造成一定的困难。因此，拟将移取试液体积由2.00mL改为 10.00mL，比色皿由3cm改为1cm，同时相应的工作曲线范围由0~0.5mg/100mL修改为0~1.5mg/100mL。

3 钴分析方法的制订

3.1测定范围的确定：YS/T252.3-1994标准中规定Co的测定范围为0.3%~1.5%，调研结果显示，部分高镍锍中钴含量范围超出0.3%~1.5%，标准规定的测定范围不能覆盖产品的含量，使标准的应用受到限制。根据此要求，拟修订的钴化学分析方法应尽可能满足0.1%~2%的测定。

3.2 方法的选择：矿石及冶金物料中钴的测定方法，常见的主要测定方法有火焰原子吸收光谱法、亚硝基红盐光度法、电位滴定法、EDTA滴定法等。其中电位滴定法、EDTA滴定法适合较高钴含量的测定，不适用于低于2%钴含量的测定。亚硝基红盐光度法的准确度和精密度能满足0.1%~2%钴的测定要求，但分析步骤繁琐。火焰原子吸收光谱法测定钴具有操作简便、干扰小、灵敏度高、适合大批量分析等特点，且其准确度和精密度也能满足0.1%~2%钴的测定要求。在ISO7520-1985(1)镍铁：钴量的测定和ISO7530-2:1990镍合金：钴量的测定中都采用火焰原子吸收法，因此本标准选择火焰原子吸收光谱法测定高镍锍中的钴量。

2.3试验内容：由于钴的测定方法由亚硝基红盐光度法改为火焰原子吸收光谱法，并且测定范围从0.3%~1.5％拓宽为0.1%~2%，因此需要针对拟修订后的分析方法和测定范围，进行仪器工作条件的选择、共存离子的影响及消除、掩蔽剂用量等条件试验，并在选定条件下对高镍硫中含钴量在0.1%~2%的样品进行准确度验证。

4 铜分析方法的修订

4.1测定范围的确定：YS/T252.4-1994标准中规定Cu的测定范围为6%~30%，经调查显示，高镍硫中铜的含量超出6%~30%的测定范围，标准规定的测定范围不能覆盖产品的含量，使标准的应用受到限制。根据此要求，拟修订的铜化学分析方法测定范围应覆盖6%~55%的铜含量范围。

4.2方法的选择：YS/T252.4-1994标准规定的铜的分析方法-硫代硫酸钠滴定法，经过多年的应用情况表明，本方法应用情况良好，方法不变。

4.3 试验内容：由于铜的测定方法不变，只是测定范围由6%~30%调整为6%~55%，所以针对拟修订后的测定范围，进行试料量、标准滴定溶液浓度、试液分取量等条件的确定，并在选定条件下对高镍硫中含铜量在6%~55%的样品进行准确度验证。

5 硫分析方法的修订

5.1测定范围的确定：YS/T252.5-1994标准中规定硫的测定范围为15%~25%，经调查显示，此测定范围能够覆盖产品的含量，因此，拟修订的硫化学分析方法测定范围不变，仍为15%~25%。

5.2方法的选择：YS/T252.5-1994标准中硫的测定方法为硫酸钡重量法，但是此方法分析步骤比较繁琐，流程长。燃烧-容量法测定硫，具有操作简便、流程短、重现性好等特点，在铜精矿（3884-2000）、锌精矿（  ）等中硫的测定，且燃烧-容量法准确度和精密度也能满足测定要求，因此本标准选择燃烧-容量法测定高镍锍中的硫。

5.3 试验内容：由于硫的测定方法由硫酸钡重量法改为燃烧-容量法，因此需要针对拟修订后的分析方法和测定范围，进行助熔剂、气体流量、燃烧温度、燃烧时间和吸收液体积等条件试验，并在选定条件下对高镍硫中含硫量在15%~25%的样品进行准确度验证。

- 八、主要技术内容变化

与原标准YS/T 252-1994相比，主要技术内容变化如下：

| 项 目 |  | YS/T 252-1994 | 本标准 | 修订后的优点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准组成 |  | 镍、铁、钴、铜、硫 的测定 | 镍、铁、钴、铜、硫的测定 | 满足产品的分析要求和贸易需求。 |
| 镍 | 测定 范围 | 45％～70％ | 20％～80％ | 满足现在的高镍锍中镍的分析要求。 |
|  | 沉淀 酸度 | PH7~8 | PH8~9 | 酸度容易控制 |
|  | 附录A | EDTA滴定法测定镍量 | 三氯甲烷萃取－丁二酮肟光度法测定滤液中镍量 | 结果更加准确 |
| 铁 | 称样量 | 根据铁含量称取0.2000或0.5000g | 0.4000g | 同其它元素称样量一致 |
|  | 试液分取量 | 2.00mL | 10.00mL |  |
|  | 比色皿厚度 | 3cm | 1cm |  |
|  | 工作曲线范围 | 0~0.5mg/100mL | 0~1.5mg/100mL； |  |
| 钴 | 测定范围 | 0.3%~1.5% | 0.1%~2% | 拓宽了检测范围 |
|  | 方法 | 亚硝基红盐光度法 | 火焰原子吸收法 | 方法简便、干扰少 |
| 铜 | 测定 范围 | 6%~30% | 6%~55% | 满足现在的高镍锍中铜的分析要求。 |
|  | 试样量 | 0.2000g | 0.4000g | 便于试液分取，拓宽测定范围 |
|  | 硫代硫酸钠浓度 | 0.02mol/L | 0.01mol/L | 增大滴定体积，减小操作误差 |
| 硫 | 方法 | 硫酸钡重量法 | 燃烧－容量法 | 方法简便、快速、重量现性好 |

- 九、标准水平

制修订后的《高镍锍化学分析方法》简便、快速、可操作性强，满足了生产单位对高镍锍中镍、铁、钴、铜、硫等元素的分析要求，起到指导生产、稳定和提高产品质量的作用，同时满足了高镍锍的贸易需求，达到？？？？。

- 十、标准属性

本标准为行业推荐性标准，建议于XXXX年XX月XX日实施。

编制小组

二OO六年五月