《工业氧化铍》行业标准编制说明

一、工作简况

《工业氧化铍》行业标准的修订由中国有色金属协会提出，列入2005年有色行业标准修订计划项目，项目编号48。该标准由全国有色金属标准化技术委员会负责归口，要求于2006年三季度完成。

负责《工业氧化铍》行业标准起草工作的是湖南水口山有色金属集团有限公司，该公司于2006年6月成立了《工业氧化铍》行业标准起草小组，确定了标准修订项目的承担部门（单位）及项目、专题负责人。从2005年8月开始，该公司相关部门人员对工业氧化铍近三年来的生产质量水平及用户反馈意见进行了汇总、分析、整理。2005年12月，根据工业氧化铍主要用于铜铍合金生产（占95%以上）、少量外销（主要是西北稀有金属材料研究总院、上海飞星特种陶瓷厂、宜宾金洋特种陶瓷厂三个单位）的实际用途情况及以往用户反馈意见，起草了《工业氧化铍》行业标准征求意见稿，同时，根据有色标准所要求，将《工业氧化铍》征求意见稿上网征求意见。

通过征求意见，该公司于2006年4月27日召开了《工业氧化铍》专题评审会，对《工业氧化铍》征求意见稿进行了修改，确定了《工业氧化铍》送审稿。

二、修订《工业氧化铍》行业标准的依据和原则

1、由于工业氧化铍95%以上用于铜铍合金生产，极少量外销（按客户合同质量要求供货，主要用于特种陶瓷材料制造），另全世界铜铍合金及工业氧化铍生产厂家只有三家（中国目前只有湖南水口山公司一家），国外哈萨克斯坦及日本NKG生产厂只生产最终产品铜铍合金，工业氧化铍作中间产品进行内控，其内控质量要求与湖南水口山公司内控质量要求相差无几。因此，湖南水口山有色金属集团有限公司的实际生产技术水平是修订《工业氧化铍》的重要依据，同时，也充分考虑了西北稀有金属材料研究总院等三个单位的意见建议。

2、在内容和形式上遵照了GB/T1·1－2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》及《有色金属标准化基础知识读本》要求而编写的。

三、技术参数的确定及其他

1、化学成分的确定

关于杂质元素的确定。根据工业氧化铍的主要用途及以上三个单位反馈意见，确定《工业氧化铍》的杂质元素为SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO、P。

2、杂质含量的确定。根据湖南水口山有色金属集团有限公司的实际生产技术水平及以上三个单位的反馈意见，确定《工业氧化铍》的杂质含量要求是：SiO2≤0.5%、Al2O3≤1.0%、Fe2O3≤0.5%、CaO≤0.2%、MgO≤0.5%、P≤0.2%。

2、产品牌号的确定

根据工业氧化铍主要用于铜铍合金生产的实际状况，将工业氧化铍划分为一个牌号，对氧化铍的杂质含量要求及其他杂质要求（如Na、K等）建议制订行业标准《高纯氧化铍》作出具体规定要求。

3、征求意见稿反馈意见处理

具体见标准征求意见稿意见汇总处理表

4、《工业氧化铍》《送审稿》审核人员

总审核人：湖南水口山有色金属集团有限公司技术副总经理：吴世忠

参与审核人员：唐爱群、郝诗海、何德明、张顺应、李宇峰、李诚星、刘柳辉、刘仁元、李敬凡、贺宇梁、李青春。

《工业氧化铍》行业标准起草小组

2 0 0 6 年 5 月