YS/T 320—200X

前   言

本标准是对YS/T320-1997《锌精矿》的修订。与YS/T320-1997标准相比，主要有如下变动：

1.引用GB××××标准中对238U、226Ra、232Th、40K的要求。

2.增加对汞的限量要求，镉由≤0.3%修改为≤0.30%。

3.氟、锑、锡的含量不作要求，由供需双方商定。

4.对检验批进行了修改。

本标准自实施之日起，同时代替YS/T320-1997。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由葫芦岛有色金属集团有限公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会重金属分技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T320-1994、YS/T320-1997。

YS/T 320—200X

锌  精  矿

1  范围

本标准规定了锌精矿的要求、试验方法、检验规则、包装和运输。

本标准适用于硫化型锌矿经浮选而制得的锌精矿，也可适用于其他方法选得的锌精矿，供炼锌用。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注年代的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注年代的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1250  极限数值的表示方法和判定方法

GB/T 8151.1～GB8151.15  锌精矿化学分析方法

GB/T 8170  数值修约规则

GB/T 14261  散装浮选锌精矿取样、制样方法

GB××××  有色金属矿产品天然放射性核素限制

3  要求

3.1  产品分类

锌精矿按化学成分分为一级品、二级品、三级品和四级品。

3.2  化学成分

锌精矿的化学成分应符合表1的规定。

表1  锌精矿化学成分                        %

| 品级 | Zn 不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  | 品级 | Zn 不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cu | Pb | Fe | As | SiO2 |  |  |  | Cu | Pb | Fe | As | SiO2 |
| 一级品 | 55 | 0.8 | 1.0 | 6 | 0.2 | 4.0 |  | 三级品 | 45 | 1.0 | 2.0 | 12 | 0.5 | 5.5 |
| 二级品 | 50 | 1.0 | 1.5 | 8 | 0.4 | 5.0 |  | 四级品 | 40 | 1.5 | 2.5 | 14 | 0.5 | 6.0 |

3.3  锌精矿中的银、硫为有价元素，应报出数据。

3.4  锌精矿中的镉、汞为有害元素，其含量应分别不大于0.30%、0.06%，并报出数据。

3.5  锌精矿中氟、锑、锡、镍和锗的含量要求，由供需双方商定。

3.6  锌精矿中的放射性核素238U、226Ra、、232Th、40K的含量应符合GB××××中的规定。

3.7  四级品铁闪锌矿含铁允许不大于18%。

3.8  锌精矿中的水分应不大于12%；冬季应不大于8%。

3.9  锌精矿的粒度应不大于150μm。

3.10  锌精矿中不应混入外来夹杂物。同批锌精矿应混匀，主品位差应不大于5%。

4  试验方法

4.1  锌精矿水分含量的测定按GB/T14261的规定进行。

YS/T 320—200X

4.2  锌精矿中Zn、S、Fe 、SiO2、Pb、Cu、As、Cd、F、Sn、Sb、Ag、Ge、Ni、Hg的测定按GB/T8151.1～GB/T8151.15的规定进行。

4.3  锌精矿中238U、226Ra、、232Th、40K的测定按GB××××的规定进行。

4.4  锌精矿的粒度测定，用孔径为150μm的标准筛进行筛分。

5检验规则

5.1  检查和验收

锌精矿运到需方就近的车站或码头，由需方技术监督部门负责验收。供方应确保产品质量符合本标准（或订货合同）的规定。

5.2  组批

锌精矿应成批提交检验，每批应由同一品级组成。火车运输时，通常每车厢为一检验批；船或汽车运输时，由供需双方商定。

5.3  取样和制样

5.3.1  散装锌精矿的取样方法按GB/T14261的规定执行；袋装锌精矿按10%随机抽取样袋，采用样钎钎取份样时，应将样钎插入袋底，每袋取一钎，并将从样袋中所取份样混合均匀。

5.3.2  样品的制备按GB/T14261的规定执行。

5.3.3  将所制样品分成三份：一份为验收分析试样，一份交供方，一份由需方保存三个月，做为仲裁样品。供方如对验收分析结果有异议，可在仲裁样保存期内提出。

5.4  检验结果的判定

5.4.1  检验结果的判定按GB/T1250中修约值比较法的规定进行。

5.4.2  检验结果保留2位小数，数字修约按GB/T8170中的规定进行。

5.4.3  当供需双方对检验结果有争议时，由供需双方协商解决；如需仲裁，以仲裁结果为最终判定依据。

6  包装、运输及其他

6.1  锌精矿为散装，也可袋装，每袋重量应基本一致。

6.2  锌精矿用火车（船）或汽车运输，装完后，应将精矿表面扒平。

6.3  每批精矿发运时，应附质量预报单，注明：

a）供方名称；

b）精矿名称；

c）品级；

d）重量；

e）车号；

f）发货日期；

g）本标准编号。

7  订货单（或合同）内容

本标准所列锌精矿的订货单（或合同）应包括下列内容：

YS/T 320—200X

7.1  产品名称。

7.2  品级。

7.3  杂质含量的特殊要求。

7.4  数量。

7.5  本标准编号。

7.6  其他。