YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T×××―×××

代替YS/T319—1997 ───────────────────────────────────────────────────────────

铅       精      矿

Lead concentrate

（第二稿）

×××发布                                 ×××实施

────────────────────────────────────────────────────────────

×××发布

YS/T×××―×××

前     言

本标准是对YS/T319―1997《铅精矿》的修订。与原标准相比，本标准主要有以下改动：

- 增加引用GB×××―×××《重金属产品安全卫生规范》中对Hg的限量。

- 增加引用GB×××―××× 《有色金属矿产品天然放射性核素限量》 中对238U、226Ra、232Th、40K的限量与规定。

3、降低一级品和二级品主成分含量要求，增加SiO2 限量要求。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由深圳中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿、河南豫光金铅集团有限公司起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会解释。

本标准自实施之日起，同时替代YS/T319―1997。

YS/T×××―×××

铅   精   矿

- 适用范围

本标准规定了铅精矿的技术条件、试验方法、检验规则及包装和运输。

本标准适用于硫化矿类型矿石经选矿所得的铅精矿，供炼铅用。

可供炼铅用的原生硫化矿类型矿石，适用本标准。

- 引用标准

下列标准所包含的条款，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB1250   极限数值的表示方法和判定方法

GB8170   数值修约规定

GB14262  散装浮选铅精矿取样、制样方法

YS/T ×××―×××  铅精矿化学分析方法

GB×××―××× 重金属精矿产品安全卫生规范

GB×××―××× 有色金属矿产品天然放射性核素限量

- 技术条件

3.1  产品分类

铅精矿按化学成分分为一级品、二级品、三级品和四级品。

3.2  品级划分与化学成分要求

| 表1 铅精矿化学成分 % (m/m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品级 | Pb不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  | 品级 | Pb不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu | Zn | As | MgO | Al2O3 | SiO2 |  |  | Cu | Zn | As | MgO | Al2O3 | SiO2 |
| 一级品 | 65 | 1.2 | 4.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 三级品 | 55 | 2.0 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 5.5 |
| 二级品 | 60 | 1.5 | 5.0 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 四级品 | 45 | 2.5 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |

3.3  铅精矿中的金、银为有价元素，应报出分析结果。

3.4  铅精矿中汞的含量应符合GB×××―×××的规定。

3.5  铅精矿中的放射性核素铀―238、镭―226、钍―232、钾―40的含量应符合GB×××―×××的规定。

3.6  铅精矿的其他杂质含量要求，由供需双方商定。

3.7  铅精矿中的水分应不大于12%，寒冷地区冬季应不大于8%，或由双方约定。

3.8  铅精矿的粒度应小于150µm。

3.9  铅精矿中不应混入外来夹杂物，同批铅精矿应混匀，主品位差应不大于5 %.

YS/T×××―×××

- 试验方法

4.1  铅精矿水分含量的测定按GB14262的规定进行。

4.2  表1中铅精矿化学成分及Au、Ag、Hg含量的测定按GB8152的规定进行。

4.3  铅精矿中238U、226Ra、232Th、40K的测定按GB×××―×××的规定进行。

4.4  铅精矿的粒度测定用孔径为150µm的标准筛进行筛分。

- 检验规则

5.1  检验和验收

铅精矿的检验方和交货地点由订货合同规定。供方应确保产品质量符合本标准（或订货合同）的规定。

5.2  组批

铅精矿应成批提交检验，每批由同一品级组成，检验批及取样份样数按GB14262规定进行。

5.3  取样和制样

5.3.1  散装铅精矿取样方法按GB14262的规定执行 。袋装铅精矿：（１）按10%（m/m）随机抽取样袋，采用样钎钎取份样时，应将样钎插入袋底，每袋取一钎，并保持基本相同的份样量，将所取份样混合均匀；（２）采用双方约定的其它取样方法。

5.3.2  样品的制备按GB14262规定的程序和方法进行。

5.3.3  所制样品至少应保留一份备查，样品保存期三个月。供需双方如对交货检验结果有异议，应在备查样品保存期内提出。

5.4  检验结果的判定

5.4.1  检验结果的判定按GB1250中的规定进行。

5.4.2 当供需双方对检验结果有争议时由供需双方协商解决。如需仲裁，以仲裁结果作为判定依据。

- 包装和运输

6.1  铅精矿为散装，也可袋装，每袋重量应基本一致。

6.2  每批铅精矿发运时应附质量预报单，注明：

a）供方名称；

b）精矿名称；

c）品级；

d）重量；

e）车号；

f）发货日期；

g）本标准编号。