ICS 77.040.99

GB

H 16

中华人民共和国国家标准

GB/T 5242—20××

代替GB/T 5242—1985

GB/T 6884—1985

硬质合金制品检验规则与试验方法

# Check rules and test methods

of cemented carbide products

（送审稿）

20××—××—××发布                      20××—××—××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  发布

中国国家标准化管理委员会

前      言

本标准是对GB/T 5242—1985《硬质合金制品检验规则与试验方法》和GB/T 6884—1986《硬质合金制品——取样与试验方法》的整合修订。

本标准与GB/T 5242—1985和GB/T 6884—1986相比，主要变化如下：

——增加了检验分类；

——细化了检验项目，对检验项目及取样数量做了部分调整；

——对判定规则和重复试验规则作了详细说明。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由自贡硬质合金有限责任公司负责起草。

本标准主要起草人：周明智、杨建国。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 5242—1985、GB/T 6884—1986。

硬质合金制品检验规则与试验方法

1  范围

本标准规定了硬质合金制品的检验分类、检验项目、组批规则、取样规则、试验方法、判定规则、重复试验规则、验收。

本标准适用于烧结态硬质合金制品物理性能、力学性能、组织结构、外观质量的试验与检验。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1817  硬质合金常温冲击韧性试验方法

GB/T 3488  硬质合金——显微组织的金相测定

GB/T 3489  硬质合金——孔隙度和非化合碳的金相测定

GB/T 3848  硬质合金矫顽（磁）力测定方法

GB/T 3849  硬质合金洛氏硬度（A标尺）试验方法

GB/T 3850  致密烧结金属材料与硬质合金密度测定方法

GB/T 3851  硬质合金横向断裂强度测定方法

GB/T 7997  硬质合金维氏硬度试验方法

3  检验规则

3.1  检验分类及检验项目

硬质合金制品的检验类别为常规检验与鉴定检验。

硬质合金制品的检验项目主要分为化学成分、物理力学性能、组织结构、外观质量四大类。本标准仅涉及后三类。

物理力学性能的常规检验项目有洛氏硬度（或维氏硬度）、密度、抗弯强度、矫顽磁力，需要时，可进行磁饱和、切削性能、钻探性能、冲击韧性的检验。

组织结构从观察方式上分为断面组织、金相组织。断面组织的检验项目有分层、裂纹、未压好、黑心、气孔、脏化、混料、渗碳、脱碳等。金相组织从观察倍数上分低倍检验和高倍检验，低倍检验项目有孔隙度、孔洞、非化合碳、脱碳、分层、裂纹、未压好等；高倍检验项目有相成分、晶粒组成、显微组织缺陷（粗晶、碳化钨聚集、混料、钴池）等。

外观质量指表面缺陷和形位尺寸。表面缺陷的检验项目有分层、裂纹、未压好、起皮、鼓泡、弯曲、掉边、掉角、毛刺、粘料、痕迹、麻点、塞孔、脏化、氧化、渗碳、脱碳、欠烧、过烧等；形位尺寸的检验项目有几何尺寸及其尺寸公差、形状位置及其形位公差。

3.2  组批规则

硬质合金制品应成批提交检验。硬质合金制品的每一个检验批由相同硬质合金牌号的，连续提交检验的一个混合料批（或炉批）组成。

3.3  取样及试验

对硬质合金制品的每一检验批，按表1规定的检验项目、取样规则、取样数量及试验方法进行取样试验。

表1  硬质合金制品的检验项目、取样规则、取样数量及试验方法

| 序号 | 检验项目 | 取样规则及取样数量 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抗弯强度 | 每批混合料中制取20mm×6.5mm×5.25mm试样5个。 | 按GB/T 3851 |
| 2 | 断面组织 | 每批制品中任取5舟，每舟制品中任取1～2个（真空烧结时每炉批制品中任取1～2个）。 对切削刀片和耐磨零件，单重大于30g的任取1个；单重不大于30g的任取2个。对地质矿山制品，单重大于50g的任取1个；单重不大于50g的任取2个。 | 用20～40倍放大镜检验 |
| 3 | 金相组织 | 每批制品（仲裁取样时为每箱）中任取2个。 | 低倍按GB/T 3489高倍按GB/T 3488 |
| 4 | 密度 | 每批制品（仲裁取样时为每箱）中任取2个或2个以上，总重量不少于40g。 | 按GB/T 3850 |
| 5 | 洛氏硬度（或维氏硬度） | 每批制品（仲裁取样时为每箱）中任取2个。 | 按GB/T 3849（或GB/T 7997） |
| 6 | 矫顽磁力 | 每批制品中任取2个，单重小于5g的可任取2个以上。 | 按GB/T 3848 |
| 7 | 磁饱和 | 每批制品中任取2个，单重小于5g的可任取2个以上。 | 按硬质合金牌号惯用磁饱和检验规范 |
| 8 | 表面缺陷 | 每批制品中，对长度不小于22mm或内切圆不小于13mm的，全数检测；其他的任取20%检测，若发现不合格品，应全数检测。 | 一般目测，需要时用放大镜检验 |
| 9 | 形位尺寸 | 每批制品中，每盒任取5%～10%（对单重较小的制品，每盒可任取20及20个以上）；若发现不合格品，应对该盒全数检测。 | 用测量设备 |
| 10 | 冲击韧性 | 每批混合料中制取50mm×5mm×5mm试样5个。 | 按GB/T 1817 |
| 11 | 切削性能 | 每批制品中任取2个或2个以上。 | 按硬质合金牌号惯用的切削试验规范 |
| 12 | 钻探性能 | 每批制品中任取3个或3个以上。 | 按硬质合金牌号惯用的钻探试验规范 |

3.4  判定规则及重复试验规则

3.4.1  判定规则

依据表1的试验结果，对硬质合金制品的每一检验批，按硬质合金牌号、硬质合金制品的技术标准（包括国家、行业、企业或内控标准），或按合同规定进行质量符合性判定。

注1：对具体硬质合金牌号的每一检验批，其金相组织、密度、洛氏硬度（或维氏硬度）、抗弯强度按对应硬质合金牌号企业标准进行质量符合性判定，企业可对金相组织、密度、洛氏硬度（或维氏硬度）制定技术要求高于企业标准的硬质合金牌号内控标准。

注2：对具体硬质合金牌号的每一检验批，其断面组织、矫顽磁力、磁饱和、冲击韧性、切削性能、钻探性能按对应硬质合金牌号内控标准进行质量符合性判定。

注3：每一检验批具体型号硬质合金制品的外观质量按对应硬质合金产品标准进行质量符合性判定。

3.4.2  重复试验规则

对具体硬质合金牌号的某一检验批，检验（或仲裁）时，若物理力学性能和（或）组织结构中有一个或几个检验项目的试验结果不符合标准要求，则依据表1对该检验批中每个不合格检验项目加倍取样，进行重复试验。若重复试验结果都合格，则判该批制品合格；若有一个重复试验结果不合格，则判该批制品不合格。

对某一检验批的具体型号硬质合金制品，检验时，若有某一个或几个型号硬质合金制品的外观质量不符合标准要求，则对这一个或几个型号的硬质合金制品全数检测。

3.5  有关规定

3.5.1  抗弯强度虽作为出厂检验标准，但不作为顾客验收标准。

3.5.2  断面组织、矫顽磁力、磁饱和、冲击韧性、切削性能、钻探性能仅作为制造厂商内部检验与控制的检验项目。

3.5.3  对大、异型硬质合金制品，其取样、试验可按相应国家、行业、企业产品标准的规定进行。需要时，对大、异型硬质合金制品的内部缺陷可进行超声波探伤检验。

4  验收

4.1  硬质合金制品由制造厂商按国家、行业、企业产品标准进行质量检验，制品质量合格，方可出厂。

4.2  顾客可对收到的硬质合金制品进行质量检验。若检验结果与该制品所属标准的规定不符时，应在收到制品之日起三个月内向制造厂商提出，由顾客与制造厂商协商解决。如需仲裁时，则在顾客方由顾客与制造厂商共同取样检验。

编制说明

1 任务来源

中国有色金属行业标准计量质量研究所将GB/T 5242—1985《硬质合金制品检验规则与试验方法》列入国家标准修订计划，由自贡硬质合金有限责任公司负责修订。

2 现状及修订原因

GB/T 5242—1985《硬质合金制品检验规则与试验方法》实施至今已十多年，其取样规则、取样数量、试验方法大多数是仍然适用的，但随着生产实践的进步，GB/T 5242—1985部分内容已不适应实际需要：

⑴部分检验项目的取样规则与取样数量已发生变化；

⑵硬质合金制品的判定规则、复验规则不明确、不严密；

⑶磁饱和检验、超声波探伤检验已得到很好应用。

3 编制依据

⑴基本沿用GB/T 5242—1985；

⑵依据GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第一部分地：标准的结构和编写规则》。

4 标准内容变化简介

在检验项目中，对物理力学性能、组织结构、外观尺寸的具体检验项目作出了详细规定。

在取样规则与取样数量（3.3表1）中，抗弯强度的取样已改成“每批混合料中制取20mm×6.5mm×5.25mm试样5个”； 矫顽磁力的取样已改成“每批制品中任取2个，单重小于5g的可任取2个以上”； 表面缺陷的取样已改成“每批制品中，对长度不小于22mm或内切圆不小于13mm的，全数检测；其他的任取20%检测，若发现不合格品，应全数检测”；形位尺寸的取样已改成“每批制品中，每盒任取5%～10%（对单重较小的制品，每盒可任取20及20个以上）；若发现不合格品，应对该盒全数检测”。

为加强对硬质合金制品碳量的控制，增加磁饱和（3.3表1）的检验项目，是适应国际上的通用作法的。另外，对硬质合金大异型制品的内部缺陷，如孔洞、脏化、分层、裂纹、渗碳、脱碳，用超声波探伤检验方法（3.5.3）也是有效手段之一。

本标准对硬质合金制品按什么标准进行判定（3.4.1），如何进行复验（3.4.2），进行了细化。

另外，本次修订以GB/T 1.1—2000为依据，对标准重新进行了编排，对标准的结构作了较大调整。

自贡硬质合金有限责任公司技术部

2005年5月1日

地址：四川省自贡市人民路111号    邮编：643011

联系电话：0813-5516566    联系人：周明智

传真：0813-5516533    电子信箱：standard1_td@zgcc.com