《铜精矿》行业标准修订说明

1、概况

根据全国有色金属标准化委员会2005年下达有色标委(2005)01文件通知,由铜陵有色金属(集团)公司、大冶有色金属公司、江西铜业公司负责YS/T318-1997《铜精矿》标准的修订任务，其他参加起草单位为金川有色金属公司。铜陵有色金属(集团)公司牵头成立了专门修订小组。通过对国内外选矿生产现状、发展趋势以及使用和贸易的实际情况，对YS/T318-1997《铜精矿》标准进行修订，形成本标准的初稿。

2、标准修订的原则和依据

2.1  本标准格式按照GB/T1.1-2000标准要求编写。

2.2  YS/T318-1997《铜精矿》标准颁布已八年，不适应现状，修订的标准必须满足市场、用户要求。

2.3  修订的标准应有利于产品的进出口，同时起到规范市场的作用。

2.4  修订的标准应切实可行，具有可操作性。

2.5  修订标准应充分考虑生产企业以及使用单位的意见和建议。

3、标准主要内容的确定

本标准与YS/T318-1997《铜精矿》标准（以下简称原标准）相比主要作了如下修改。

3.1  将原标准技术要求做如下修改

3.1.1  将原标准中“本标准适用于浮选铜精矿，也可适用于经其他方法选矿得到的铜精矿，供炼铜用。” 改为“本标准适用于浮选方法得到的铜精矿，供炼铜用。”明确了标准的唯一性，避免定义太宽，产生纠纷。

3.2  对原标准技术要求做如下修改

3.2.1  将原标准中铜精矿四个品级改为五个品级，增加了铜品位不小于16%一个品级，同时将一级品中铜品位不小于30%，调整为不小于32%。增加一个品级是因为同一组批应为同一品级组成，而在各企业操作过程中，对于低于20%品位的铜精矿，随着品位的降低，扣款也就越大，易造成一些贸易商将20%-13%之间的铜精矿进行混合搅拌，增加了检验过程中的难度和纠纷。将一级品铜品位提高至32%，一方面是由于进口矿贸易量的急剧增大，而进口矿品位较高，另一方面是为了促进选矿技术的发展，生产更高品质的铜精矿。这样使其覆盖面更广，方便生产、使用和贸易。

3.2.2  将原标准中铜精矿化学成分As、Pb+Zn、MgO、Bi五种杂质基础上增加Hg、F、Cd、Sb四种杂质，将Bi和Sb合在一起进行限量，并规定铜精矿中放射性要符合国家相关标准要求。增加这几项杂质元素限量，一方面是为了符合国家关于重金属精矿产品安全卫生规范的要求，一方面在企业调查中Hg、F、Cd、Sb已经成为各企业控制的有害元素。（另建议：将杂质元素MgO改为Mg，因为1、现目前分析MgO采用仪器分析，实际上是分析出Mg再折算成MgO；2、自然界中不以MgO存在。以上建议是否适合尚需进一步讨论）

3.3  对原标准中检验规则的修改

3.3.1  对原标准中“铜精矿运到需方就近的车站或码头后，由需方技术监督部门负责验收。供方应确保产品质量符合本标准（或订货合同）的规定。 ”改为“铜精矿运到需方指定的交货地点后，由需方质量检验部门负责验收。需方质量检验部门可根据需要，对铜精矿采用多种形式的对比取样。供方应确保产品质量符合本标准（或订货合同）的规定。 ”确保供方提供质量可靠的原料满足需方的要求。

3.3.2  将原标准中“铜精矿应成批提交检验，每批应由同一品级组成。检验批应不大于65t。”改为“铜精矿应成批提交检验，每批应由同一品级且所含金、银有价元素品位基本一致情况下组成。检验批应不大于65t。”使质量要求更加严密，满足供需双方的共同利益。

3.3.3  对原标准取样和制样中“袋装铜精矿按10%（m/m）随机抽取样袋，采用样钎钎取份样时，应将样钎插入袋底，每袋取一钎，并将样袋中所取份样混合均匀。 ”改为“袋装铜精矿取样时，倒袋后，按散状浮选铜精矿取样方法或按10%（m/m）随机抽取样袋，采用样钎钎取份样时，应将样钎插入袋底，每袋取一钎，并将样袋中所取份样混合均匀。”在企业调查中，有不少企业实际已采用倒袋后取样，一方面方便实际操作，一方面使取样更具代表性。

3.3.4  将原标准中检验结果判定中“同一车内，发现精矿颜色明显不一致或掺杂等不符合铜精矿技术条件规定则判废。”改为“同一车内，发现精矿颜色明显不一致或不同品级混装或所含金、银有价元素品位明显不一致以及掺杂等不符合铜精矿技术条件规定则判废。”

3.4  对原标准中包装和运输的修改

3.4.1  原标准中“铜精矿为散装，也可袋装，每袋重量应基本一致。”增加一句“用汽车运输，同一组批应采用同一车型且所装净重应基本一致。”使取样更具代表性。

3.5  增加了质量预报单内容章节，使标准符合贸易规则。

4、下一步工作

4.1  收集汇总意见和建议，形成初稿，于8月中旬交会议讨论。

4.2  继续查阅国内外有关资料。

4.3  普查国内大厂家F、Cd、Hg、Sb实际含量。

4.4  走访几家大的铜精矿用户。