分类号：

# YS

中华人民共和国有色金属工业行业标准

YS/T 235-××××

代替YS/T 235-1994

钼  精  矿

## Molybdenum Concentrate

（讨论稿）

200×-××-××发布                      200×-××-××实施

国家发展和改革委员会   发布

YS/T 235-××××

前  言

本标准是对YS/T235—1994《钼精矿技术条件》的修订。

本标准修订时参照了前苏联国家标准ГOCT212—76 《钼精矿技术条件》。

本标准与YS/T 235-1994相比作了如下改动：

1、在牌号上不再分为单一钼矿浮选产品和多金属综合回收浮选产品；

2、删除了原标准中KMo—45牌号钼精矿及其技术指标；

3、增加了KMo—57牌号钼精矿，规定了其技术指标；

本标准自实施之日起,同时代替YS/T 235-1994。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由金堆城钼业公司负责起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

GB/T 3200-1989、YS/T 235-1994

YS/T 235—××××

钼  精  矿

1  范围

本标准规定了钼精矿的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮运及合同内容等。

本标准适用于经浮选生产的钼精矿，供生产工业三氧化钼、钼铁合金、钼酸盐、二硫化钼等用。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T15079.1~15079.12  钼精矿化学分析方法

3  要求

3.1 产品分类

钼精矿按钼含量不同，分KMo—57、KMo—53、KMo—51、KMo—49、KMo—47五个牌号，各牌号分类及用途如表1所示。

表1  钼精矿各牌号分类及用途表

| 牌 号 | 优先使用领域 |
| --- | --- |
| KMo—57 | 用于生产钼化工产品 |
| KMo—53 | 用于生产钼化工产品和钼金属加工产品 |
| KMo—51 | 用于生产工业三氧化钼、钼铁合金及钼酸盐 |
| KMo—49 | 用于生产工业三氧化钼和钼铁合金 |
| KMo—47 | 用于生产钼铁合金、工业三氧化钼 |

3.2 化学成分

钼精矿的化学成分与绝对干燥物质折算品位应符合表2规定。

表2  钼精矿化学成分表

| 牌 号 | 化 学 成 分 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mo，% 不小于 | 杂质，%，不大于 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SiO2 | As | Sn | P | Cu | WO3 | Pb | CaO | Bi |
| KMo—57 | 57.00 | 2.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.50 | 0.05 |
| KMo—53 | 53.00 | 6.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 1.50 | 0.05 |
| KMo—51 | 51.00 | 8.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 1.80 | 0.05 |
| KMo—49 | 49.00 | 9.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.05 | 0.10 | 2.20 | 0.05 |
| KMo—47 | 47.00 | 9.0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | 2.70 | 0.05 |

YS/T 235—××××

3.3 油水分含量

在所有等级的浮选钼精矿中，油水分总含量应不超过6%。

3.4 粒度

钼精矿产品粒度要求74μm（200目）标准筛的通过量不小于60%。

3.5 外观

钼精矿产品表面呈铅灰色，不允许有可见夹杂物。

3.6 其它

需方如对钼含量或杂质含量有特殊要求，可由供需双方协商解决。

4  试验方法

4.1 化学成分、油水分分析方法

钼精矿化学成分、油水分分析按GB/T15079.1～15079.12规定进行。

4.2 粒度

钼精矿粒度用74μm（200目）标准筛检查。

4.3 外观

钼精矿的外观用目视检查。

5  检验规则

5.1 检验和验收

5.1.1 检验部门

产品应由供方质量监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准（或订货合同）的规定，并填写质量证明书。

5.1.2 检验

需方对收到的产品按本标准的规定进行检验。如检验结果与本标准（或订货合同）的规定不符时，应在收到产品之日起，3个月内向供方提出，由供需双方协商解决。如需仲裁，仲裁取样在货物存放地由供需双方共同进行。

5.2 组批

产品应成批提交验收。同一牌号的产品为一批，每批重量不超过10t。如用户有特殊要求，由供需双方协商解决。

5.3检验项目

每批产品均应进行化学成分、油水分含量、粒度、外观质量的检验。

5.4 取样和制样

5.4.1 取样

每袋50㎏装的钼精矿取样，应每袋取一点，用探针取样，然后将所取样混合为一个样进行处理。其它包装可由供需双方协商确定。

5.4.2 制样

YS/T 235—××××

将所取得的试样在110℃的恒温下烘至恒重，用翻滚法和移锥法进行混匀，用四分法进行缩分至所需的重量。

5.5  检验结果判定

检验结果如有一项不符合本标准的规定，则加倍取样进行复验，复验结果作为该批产品的最终结果（原包装及数量等不变的情况下进行）。

6  标志、包装、贮运

6.1 标志

产品外包装上应注明：供方名称、产品名称和牌号、批号、净重。

6.2 包装

产品外用绵麻编制袋，内用乳胶袋或压塑膜袋包装；产品应等量包装，每袋净重50kg。如用户有特殊要求，由供需双方协商解决。

6.3 贮运

钼精矿应存放在密封仓库中，在包装状态下，按等级分别存放。钼精矿在包装状态下，可用任何运输工具蒙布后运输。

6.4 质量证明书

每批产品应附有产品质量证明书，其上注明：

a)  供方名称、地址、邮编；

b)  产品名称、牌号；

c)  批号；

d)  毛重、皮重、净重；

e)  本标准编号；

f)  按用户要求出示的分析检验实测结果和质量监督部门印记；

g)  检验员工号

h)  检验日期

7  合同内容

合同（或订货单）应包括下列内容：

a)  产品名称；

b)  产品牌号；

c)  技术要求；

d)  产品净重；

e)  本标准编号；