YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T×××―××× ────────────────────────────────────────────────────────────

铅       精      矿

Lead concentrate

（第一稿）

×××发布                                 ×××实施

────────────────────────────────────────────────────────────

国家发展和改革委员会   发布

前     言

本标准是对YS/T319―1997《铅精矿》的修订。与原标准相比，本标准主要有以下改动：

- 1、  增加引用GB×××―×××《重金属产品安全卫生规范》中对Hg的限量。

- 2、  增加引用GB×××―××× 《有色金属矿产品天然放射性核素限量》 中对238U、226Ra、232Th、40K的限量与规定。

3、降低一级品和二级品主成分含量要求，增加SiO2 限量要求。

本标准自实施之日起，同时替代Ys/T319―1997。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由深圳中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿负责起草。

本标准主要起草人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会解释。

铅   精   矿

1  适用范围

本标准规定了铅精矿的技术条件、试验方法、检验规则及包装和运输。

本标准适用于硫化矿类型矿石经选矿所得的铅精矿，供炼铅用。

2  引用标准

下列标准所包含的条款，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB1250   极限数值的表示方法和判定方法

GB8152   铅精矿化学分析方法

GB8170   数值修约规定

GB14262  散装浮选铅精矿取样、制样方法

GB×××―××× 重金属精矿产品安全卫生规范

GB×××―××× 有色金属矿产品天然放射性核素限量

3   技术条件

3.1  产品分类

铅精矿按化学成分分为一级品、二级品、三级品和四级品。

3.2  品级划分与化学成分要求

| 表1 铅精矿化学成分 % (m/m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品级 | Pb不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  | 品级 | Pb不小于 | 杂质含量，不大于 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu | Zn | As | MgO | Al2O3 | SiO2 |  |  | Cu | Zn | As | MgO | Al2O3 | SiO2 |
| 一级品 | 65 | 1.2 | 4.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 三级品 | 55 | 2.0 | 6.0 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 5.5 |
| 二级品 | 60 | 1.5 | 5.0 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 四级品 | 45 | 2.5 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |

3.3  铅精矿中的金、银为有价元素，应报出分析结果。

3.4  铅精矿中汞的含量应符合GB×××―×××的规定。

3.5  铅精矿中的放射性核素铀―238、镭―226、钍―232、钾―40的含量应符合GB×××―×××的规定。

3.6  铅精矿的其他杂质含量要求，由供需双方商定。

3.7  铅精矿中的水分应不大于12%，寒冷地区冬季应不大于8%，或由双方约定。

3.8  铅精矿的粒度应小于150µm。

3.9  铅精矿中不应混入外来夹杂物，同批铅精矿应混匀，主品位差应不大于5 %.

4  试验方法

4.1  铅精矿水分含量的测定按GB14262的规定进行。

4.2  表1中铅精矿化学成分及Au、Ag、Hg含量的测定按GB8152的规定进行。

4.3  铅精矿中238U、226Ra、232Th、40K的测定按GB×××―×××的规定进行。

4.4  铅精矿的粒度测定用孔径为150µm的标准筛进行筛分。

5  检验规则

5.1  检验和验收

铅精矿的检验方和交货地点由订货合同规定。供方应确保产品质量符合本标准（或订货合同）的规定。

5.2  组批

铅精矿应成批提交检验，每批由同一品级组成，检验批及取样份样数按GB14262规定进行。

5.3  取样和制样

5.3.1  散装铅精矿取样方法按GB14262的规定执行 。袋装铅精矿：按10%（m/m）随机抽取样袋，采用样钎钎取份样时，应将样钎插入袋底，每袋取一钎，并保持基本相同的份样量，将所取份样混合均匀；双方约定的其它取样方法。

5.3.2  样品的制备按GB14262规定的程序和方法进行。

5.3.3  将所制样品分成三份：一份为验收分析样，其余交供方和需方分别密封保存三个月，做为仲裁样品。供需双方如对验收分析结果有异议，可在仲裁样保存期内提出。

5.4  检验结果的判定

5.4.1  检验结果的判定按GB1250中修约值比较法的规定进行。

5.4.2  检验结果保留2位小数，数字修约按GB8170―87的规定进行。

5.4.3  当供需双方对检验结果有争议时由供需双方协商解决，如需仲裁以仲裁结果作为

判定依据。

6  包装和运输

6.1  铅精矿为散装，也可袋装，每袋重量应基本一致。

6.2  每批铅精矿以运时应附质量预报单，注明：

a）供方名称；

b）精矿名称；

c）品级；

d）重量；

e）车号；

f）发货日期；

g）本标准编号。

| 主要意见、建议处理汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 主要意见和建议 | 采纳情况 | 理由 |
| 1 | 株州冶炼集团有限公司 | 1、铅精矿杂质的含量应界定在一个范围内 | 采纳 |  |
|  |  | 2、上述杂质含量的界定主要针对硫化铅精矿，氧化铅精矿应另行界定 | 采纳 | 本标准主要适用于硫化矿类型铅精矿 |
| 2 | 水口山有色金属集团有限公司 | 根据当前原料市场实际，质量要求进一步加强难度很大 | 采纳 |  |
| 3 | 韶关冶炼厂 | 1、仍分为四个品级，考虑到ISP工艺，Zn不应作为杂质要求 | 部分采纳 |  |
|  |  | 2、MgO、 Al2O3不应列入杂质要求范围，增加SiO2含量要求 | 部分采纳 |  |
| 4 | 豫光金铅集团有限公司 | 1、对不够品级的低品位铅精矿也应作相应分类 | 不采纳 | 低于第四品级的铅精矿粉可不认为是铅精矿而适用本标准 |
|  |  | 2、建议增设不低于60%的品级 | 采纳 |  |
|  |  | 3、建议铅精矿粒度放宽到100µm | 采纳 |  |
|  |  | 4、除Pb外，其它元素是否有价金属，应由供需双方合同约定，作为技术标准不宜规定金、银为有价金属 | 不采纳 | 规定金银为有价金属，有利于促进矿产资源的综合利用和社会效益的最大化。 |
|  |  | 5、考虑F 、 CL等指标在冶炼尾气回收制酸中的问题 | 不采纳 | 应在冶炼技术中加以解决 |
|  |  | 6、对袋装铅精矿的取样方法，建议增加倒袋后取样的规定，而不宜规定用样钎取样一种方法，或增加双方协商取样方法 | 部分采纳 |  |

有色金属行业标准《铅精矿》的编制说明

一、任务来源：

根据全国有色金属标准化技术委员会有色标准[20051号文件“关于编制2005年有色金属国家、行业标准项目计划的通知”，以及中色协产字[2005]89号文件“关于下达2005年有色金属行业标制（修）订和行业标准样品研（复）制项目计划的通知”要求，行业标准《铅精矿》的修订任务由深圳中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿负责修订，并于2006年完成。

二、工作简介：

2005年2 月，深圳中金岭南公司接到对现行有色金属标准《铅精矿》进行修订的任务后，即将修订任务下达到凡口铅锌矿。我矿为此成立标准修订工作小组，制订了工作计划和进度安排、填写了“推荐性行业标准项目任务书”，确定了修订原则，并开始收集相关资料。

2005年6月，我矿起草了“修订行业标准《铅精矿》（Ys/T319--1997）的调研函”，同时向韶关冶炼厂、河南豫光金铅集团有限公司、株冶炼金属股份有限公司、水口山有色金属集团有色公司、西部矿业股份有色公司、白银有色金属公司、云南会泽铅锌矿等11家国内主要的铅精矿生产和使用单位进行发函调研，收到回函4件。

起草小组根据回函反馈的意见及从各方面收集到的有关资料进行了充分的讨论，在此基础上形成该讨论稿。

三、修订原则：

1、有利于促进公平竞争和保护供需双方的合法权益。

2、有利于促进矿产资源的综合利用和社会效益的最大化。

3、坚持在生产实际上具有较强可操作性。

四、主要技术内容的确定：

1、品级划分：修订后的《铅精矿》标准仍分为四个品级，但考虑到既要有利于矿产资源的综合回收利用，又能满足冶炼厂的使用需求，同时有利于保护环境，修订后的标准草案降低一级品和二级品主要成分含量，在铅锌矿杂质含量要求中增加了SiO2 和Hg 的限量。

2、从保护公众健康、保护环境的需要出发，又鉴于《重金属安全卫生规范》等强制性国家标准业已相继制定，修订后的《铅精矿》对有毒有害杂质元素Hg以及放射性核素238U、226Ra、232Th、40K的限量做了规定。